## Slide 1
R.C.C.I
Recherche des Causes
et Circonstances d’Incendie
Formation Opérationnelle Spécialisée
Les signes objectifs d’incendie

## Slide 2: Les patrons de carbonisation:
En règle générale, l’origine d’un incendie se trouve à un niveau égal ou inférieur à ces patrons de carbonisation.
L’endroit ou l’on observe un patron de carbonisation (ou une sortie de flammes), correspond très souvent à la pièce dans laquelle est situé le foyer initial de l’incendie.
L’absence de telles traces est révélatrice d’un incendie à découvert, sans obstruction (effet cheminée), ou d’un feu qui a débuté dans un endroit caché comme une cavité murale.

## Slide 3: Les recuites de suie:
Bandeau de fumée
Clean- burn ou Recuite de suie
t° supérieure à 600° C
Je pense qu’ici on peut définir le lieu d’origine!

## Slide 4: Les recuites de suie:
recuites de suie situant un lieu d’origine
(t° supérieure à 600° C)
Lieux d’origine aussi!

## Slide 5: Les recuites de suie:
Des essais en laboratoire ont permis d’établir le temps de disparition des suies en fonction de la température atteinte :
Température (°C) | Temps de disparition (min)
500 | 150
550 | 50
600 | 20
650 | 8
700 | 3

## Slide 6
Bizarre, aucun bandeaux de fumée à l’étage??
Propagation par effet cheminée
Bandeaux de fumée

## Slide 7: Les bandeaux de fumée:
Bandeaux de fumée identiques
Lieu d’origine
Normal, c’est la même pièce

## Slide 8: Les lignes de fumée et de démarcation:
Ligne de fumée
Au cours d’un incendie, des quantités importantes de gaz chauds sont produites.
Ces gaz circulent par le mouvement de convection à l’intérieur du bâtiment.
Le passage de ces masses de matières très chaudes produit des dommages sur les parois des murs, sur les cloisons et sur les plafonds (ligne de fumée).

## Slide 9
Légère recuite de suie
Ligne de fumée
Forte destruction des plâtreries
(Roll-over)
Feu d’appartement, porte d’entrée laissée ouverte!!

## Slide 10
Jolie surface protégée
Ligne de fumée
Marche des flammes
Ligne de démarcation

## Slide 11
Superbes lignes de fumée et de démarcation

## Slide 12
Stratification des fumées et de la chaleur en partie haute:
Ligne de chaleur ou de démarcation
Marche des flammes

## Slide 13
Vers point d’origine
Ligne de chaleur ou démarcation
En suivant la ligne de démarcation, je peux trouver un « V » et un point d’origine
Marche des flammes
sur la mezzanine

## Slide 14
Ligne de démarcation
Feu provenant de l’arrière du frigo

## Slide 15: « V » de carbonisation:
3) Patrons d’incendie ayant la forme d’un cône et d’un « V »
Lorsqu’il y a un incendie, les gaz dégagés par la combustion sont poussés vers le haut.
La vitesse de propagation des flammes vers le haut est largement supérieure à la vitesse de propagation latérale.
Par compte, la vitesse de propagation par le bas est pratiquement nulle.
Cela crée un patron triangulaire.
Dans l’espace, les flammes forment un cône.
L’origine de l’incendie, se trouve habituellement à la base de ce cône.

## Slide 16
Superbe « V » matérialisé par une recuite de suie

## Slide 17
Un « V » de carbonisation étroit résulte d’une combustion vive généralement à l’origine d’un incendie volontaire avec l’emploi d’accélérant.
Un « V » de carbonisation évasé résulte d’une combustion vive et naturelle.
Un « V » inversé résulte d’une combustion s’éteignant d’elle-même par manque de combustible ou de comburant.
« V » étroit
Combustion vive sans
accélérant
Combustion vive avec
accélérant
« V » évasé
Feu s’éteignant
de lui même
« V » inversé

## Slide 18
Combustion vive et rapide
« V » évasé, peu de probabilité d’accélérant

## Slide 19
1er aliment du feu: literie
(destruction totale)
Plus bas niveau et « V » de carbonisation foyer primaire
Point d’origine
« V » évasé matérialisé par le destruction des plâtreries

## Slide 20
Plâtrerie non détruite
Reste d’éléments de décoration
Attention un « V » peut provenir d’un foyer secondaire

## Slide 21
Absence de suie
Zone froide
Zone chaude
Un autre « V » de carbonisation plus conséquent
Aucun doute sur le point d’origine!

## Slide 22
« V » observés sur des réfrigérateurs:
Bluing en forme de « V »
Le frigo de gauche est la cause de l’incendie, celui de droite est la conséquence!

## Slide 23
« V » de carbonisation inversé
(feu s ’éteignant seul par manque de combustible ou de comburant)
Donnez moi du combustible ou du comburant!

## Slide 24
Un autre «V » inversé
Heureusement qu’il n’y avait pas de mobilier proche!!
J’ai brûlé seulement le canapé avant de baisser d’intensité!

## Slide 25
J’observe un « V » , en fait même deux, il existe un « V » inversé au cœur du premier

## Slide 26
Je suis capable de dessiner des patrons de carbonisation sur n’importe quelle surface!
A vous de les trouver!!

## Slide 27
« V » de carbonisation visible de l’extérieur
Ligne de décoloration
Parfois je sais vous simplifier la vie!

## Slide 28
Clean- burn
« V » de carbonisation et oxydation des métaux
Pas très évasé ce « V »
Accélérant ou pas??

## Slide 29: « V » de carbonisation sur des véhicules:
Difficile l’investigation des feux de véhicules, mais il existe aussi de nombreux signes objectifs!

## Slide 30
Je pense aussi aux plinthes qui sont de précieux indices!
Elles indiquent le plus bas niveau de carbonisation.
Important!!

## Slide 31
D’autres exemples de signes objectifs :
Sous l’action de la chaleur de l’incendie, une ampoule ordinaire peut gonfler.
La boursouflure étant orientée vers la source de chaleur.

## Slide 32
Déformation d’une bouteille pointant vers le point d’origine

## Slide 33
Comment occasionner un si joli clean- burn?
Un BLEVE

## Slide 34
T° de ramollissement de l’acier aux environs de 550°C
(indication d’intensité du feu)
Deux IPN déformées!
Point d’origine ou potentiel important?

## Slide 35
Espace temps ?
A quelle heure a eu lieu le sinistre?

## Slide 36
Effets de court-circuit sur fils conducteurs et équipements électriques
perlage

## Slide 37
Perlage multiple
Conséquence d’incendie
Fusion de conducteurs
sous l’effet de la chaleur
court- circuit à l’origine
d’un incendie
Cause d’incendie

## Slide 38
Perlage multiple
Je n’oublie pas qu’un perlage peut être la cause d’un incendie, mais aussi la conséquence!

## Slide 39: La carbonisation du bois:
La température du bois augmente jusqu’à 100°C. L’eau est expulsée sous forme de vapeur.
Au fur et à mesure que la température augmente, les effets de la pyrolyse fait émettre des vapeurs chaudes inflammables et former une couche de carbone.
Vers 300°C, mélange de gaz, vapeur et chaleur déclenche production de flammes.
Une partie de la chaleur produite par la flamme s’échappe avec les gaz chauds, une autre partie retourne à l’élément combustible par transfert de chaleur (conduction, convection, rayonnement) et accélère le processus de pyrolyse.
Le cercle du feu se poursuit et la source de chaleur originelle n’est plus nécessaire pour alimenter la flamme vive.
Je mesure la profondeur de carbonisation, elle m’indique la marche des flammes

## Slide 40
Plus communément appelée « peau de crocodile » et alligatoring par nos voisins anglo- saxons

## Slide 41
Ligne de démarcation
Marche
des flammes
Alligatoring

## Slide 42
Joli clean- burn au plafond
Marche des flammes
Peau de crocodile et minéralisation du bois

## Slide 43
Peau de crocodile et minéralisation du bois
Surprenant la destruction de ce cadre!
Accélérant??

## Slide 44: La carbonisation du Bois en scelle de cheval
Scelle de cheval =
Marche des flammes
Feu provenant du haut
Feu provenant du bas
Scelle inversée

## Slide 45: Les signes d’embrasement généralisé:
Destruction totale de la pièce et des plâtreries

## Slide 46: La décoloration du métal (l’effet Bluing):
Lors de l’extinction effectuée par les sapeurs pompiers, la tôle portée à blanc est refroidie rapidement et trempée, ce qui nous donne une couleur bleue.
Alors que sur les côtés, la tôle rouille sous l’effet de la fumée moins chaude que les flammes.

## Slide 47: « L’effet Bluing »:
La différence entre les deux compresseurs saute aux yeux!!

## Slide 48
Point d’origine
Superbe Bluing!!

## Slide 49
Décoloration d’un bardage par l’effet du BLEVE
Butane 13 Kgs

## Slide 50: L’effet « Spalling » (effritement ou écaillage):
Cette singularité, qui se manifeste sur des surfaces de béton, de maçonnerie ou de briques, s’observe parfois à la suite d’un incendie dont une forte élévation de température, engendrée par une chaleur intense et prolongée, génère une déshydratation accrue des matériaux exposés et exerce, dans ceux-ci une force mécanique provoquant l’écaille ou l’éclatement « l’effet spalling ».
Il convient de rappeler que l’affirmation voulant que ce phénomène mette en cause la présence d’hydrocarbures ou de liquides inflammables n’est fondée sur aucune base scientifique.

## Slide 51: Les incendies volontaires:
Epandage d’essence sur une moquette et sur un plancher

## Slide 52
Il est évident qu’il faut des heures de nettoyage pour mettre à jour les trainées!

## Slide 53: Les bris de verre (mécanique ou thermique):
L’examen des débris de verre est très intéressant et permet de déterminer la cause du bris de vitres.
En effet, lors d’un choc thermique, on constate des cassures en forme de « nouilles » qui suivent des courbes sans point d’impact, alors que dans un choc mécanique on note la présence de lignes de cassure à partir du point d’impact.
Cassure mécanique Cassure thermique
Fractures radiales
Fractures concentriques
J’observe aussi les fractures concentriques et radiales

## Slide 54: Les bris de verre (mécanique ou thermique):
Thermique
Mécanique
Les cassures en nouilles c’est pas moi!

## Slide 55
Thermique
Mécanique
Une astuce, flanc lisse = thermique!
flanc rayé (stries) = mécanique

## Slide 56: Les traces d’effractions:

## Slide 57: Les traces de pas:

## Slide 58: Les articles de fumeur:
Tout article composé de tabac tels qu’une cigarette, un cigare, une pipe, etc.…

## Slide 59
Encore un indice dissimulé!
Je nettoie, je trouve un objet et une surface protégée dessous!
Article de fumeur au pied d’un lit

## Slide 60: Les surfaces protégées:
Rouleuse de cigarettes
Cendrier
Stylo
Bougies

## Slide 61
En nettoyant le lieu d’origine , je trouve des indices cachés!

## Slide 62: Les objets compromettants ou suspects:
Les galettes!!

## Slide 63
FIN
merci de votre attention